|  | JAK ZAPLANOWAĆ EKSPERYMENT NAUKOWY? przewodnik do ćwiczenia HT + A |
| --- | --- |

HT - synteza materiałów hydrotalkitowych

A - usuwanie fenolu z wody za pomocą materiałów pochodzenia hydrotalkitowego

|  | etap | uwagi o czym trzeba pamiętać |
| --- | --- | --- |
| 1. | ustalenie ogólnego składu serii próbek hydrotalkitowych | ZAPISAĆ ZAŁOŻENIA |
| 2. | ustalenie formuły próbki hydrotalkitowej, którą należy otrzymać | ZAPISAĆ FORMUŁĘ |
| 3. | obliczenia: ilości odczynników potrzebnych do syntezy (4 sole, wodorotlenek) oraz odpowiednie objętości wody do sporządzenia roztworów |  |
| 4. | odważenie obliczonych ilości soli | ZAPISAĆ RZECZYWISTE MASY |
| 5. | sporządzenie roztworów |  |
| 6. | przygotowanie z dostępnych elementów zestawu do syntezy | elementy: grzanie mieszanie dozowanie kontrola pH |
| 7. | współstrącanie podwójnego mieszanego wodorotlenku – hydrotalkitu | kontrola pH szybkość dozowania ZAPISAĆ OBSERWACJE |
| 8. | krystalizacja | czas grzanie mieszanie |
| 9. | filtracja otrzymanego osadu | przed sączeniem – ogrzanie wody do płukania ZAPISAĆ OBSERWACJE |
| 10. | suszenie osadu | czas temperatura |
| 11. | ważenie całości otrzymanej próbki hydrotalkitowej | ZAPISAĆ MASĘ |
| 12. | ucieranie i podział próbki: ok. 1 g do kontroli reszta do badań sorpcyjnych: 1/3 w stanie niezmienionym, 2/3 po kalcynacji | ZAPISAĆ MASY OBSERWACJE – właściwości próbki |
| 13. | kalcynacja, określenie ubytku masy | czas temperatura ZAPISAĆ ZMIANĘ MASY |
| 14. | oznaczenie właściwości sorpcyjnych – adsorpcja [dla hydrotalkitu oraz dla mieszanego tlenku] | ZAPISAĆ: naważki objętość i stężenie roztworu fenolu |
| 15. | oznaczenie właściwości sorpcyjnych – filtracja |  |
| 16. | oznaczenie właściwości sorpcyjnych – analiza przesączów [przynajmniej 2 powtórzenia] | ZAPISAĆ: objętość próbki przesączu objętości i stężenia odczynników do oznaczenia wyniki miareczkowania |
| 17. | obliczenia: wydajność syntezy – w przeliczeniu na mieszany tlenek na podstawie danych zapisanych w p. 4, 11, 13 |  |
| 18. | obliczenia: właściwości sorpcyjne wyrażone jako: procentowy ubytek adsorbatu, ilości adsorbatu w molach i mg znormalizowane do naważki adsorbenta, powierzchnia zajmowana przez adsorbat |  |
| 19. | dyskusja wyników: wiarygodność, dokładność, zestawienia hydrotalkit-mieszany tlenek, zmiana właściwości wraz ze zmianą składu, przyczyny mniejszej lub większej a) wydajności syntezy, b) pojemności sorpcyjnej, propozycje zastosowania materiału (adsorbenta/katalizatora), propozycje innych metod analitycznych do wyznaczania właściwości sorpcyjnych materiału |  |
|  | arkusz wyników: ćwiczenie HT + A HT - synteza materiałów hydrotalkitowych A - usuwanie fenolu z wody za pomocą materiałów pochodzenia hydrotalkitowego |

CZĘŚĆ I. założenia, wzory, wartości liczbowe

| ogólny skład chemiczny serii próbek hydrotalkitowych |  |
| --- | --- |
| formuła próbki hydrotalkitowej, którą należało otrzymać | Mg Al Fe (OH)2 (CO32-) * n H2O |
| ilości soli odważone do syntezy [g] UWAGA: zakładamy, że warunki syntezy są jednakowe w całej serii, zastosowane warunki oraz ew. zmiany należy skomentować w cz.II. „arkusza wyników” | nazwa substancji: | masa: |
| zużycie 1 M roztworu wodorotlenku sodu [ml] |  |
| masa całości otrzymanej próbki hydrotalkitowej [g] |  |
| podział próbki do badań sorpcyjnych oraz do kontroli i badań uzupełniających | przeznaczenie: | masa: |
|  | do kontroli i badań uzupełniających [g] |  |
|  | do adsorpcji w stanie niezmienionym (hydrotalkit) [g] |  |
|  | do adsorpcji po kalcynacji (mieszany tlenek pochodzenia hydrotalkitowego) [g] |  |
| kalcynacja UWAGA: zakładamy, że warunki kalcynacji są jednakowe w całej serii, zastosowane warunki oraz ew. zmiany należy skomentować w cz.II. „arkusza wyników” | zmiana masy [%] |  |
| oznaczenie właściwości sorpcyjnych UWAGA: oznaczenie fenolu prowadzi się wg. standardowej procedury, warunki oznaczenia należy krótko skomentować w cz. II „arkusza wyników” | objętość roztworu fenolu użyta do adsorpcji [ml] |  |
|  | początkowe stężenie roztworu fenolu [g/l] |  |
|  | ilość przesączu pobrana do analizy [ml] |  |
| wyniki miareczkowania – ilość roztworu tiosiarczanu zużyta do miareczkowania przesączu zawiesiny: | hydrotalkitu [ml] |  |
|  | mieszanego tlenku pochodzenia hydrotalkitowego [ml] |  |
| wydajność syntezy [%] w przeliczeniu na mieszany tlenek na podstawie danych opisanych w p. 4, 11, 13 „przewodnika do ćwiczenia HT + A” |  |
| właściwości sorpcyjne: | procentowy ubytek adsorbatu R [%] | dla hydrotalkitu: |  |
|  |  | dla tlenku: |  |
|  | ilość adsorbatu w molach na 1 g adsorbenta [mol/g] | dla hydrotalkitu: |  |
|  |  | dla tlenku: |  |
|  | ilość adsorbatu w mg na 1 g adsorbenta [mg/g] | dla hydrotalkitu: |  |
|  |  | dla tlenku: |  |
|  | powierzchnia zajmowana przez adsorbat [m2/g] | dla hydrotalkitu: |  |
|  |  | dla tlenku: |  |

CZĘŚĆ II. komentarze, obserwacje, wyniki, podsumowanie

współstrącanie podwójnego mieszanego wodorotlenku – hydrotalkitu – OBSERWACJE dotyczące przebiegu syntezy, filtracja otrzymanego osadu, ucieranie – OBSERWACJE dotyczące właściwości próbki, dyskusja wyników: wiarygodność, dokładność, popełniane błędy, zestawienia hydrotalkit-mieszany tlenek, zmiana właściwości wraz ze zmianą składu, przyczyny mniejszej lub większej a) wydajności syntezy, b) pojemności sorpcyjnej, propozycje zastosowania materiału (adsorbenta/katalizatora), propozycje innych metod analitycznych do wyznaczania właściwości sorpcyjnych materiału